委 託 單 位：XX股份有限公司-

聯絡資料： XXX

樣 品 名 稱：  NBR 01711L

試 驗 地 點：XXX

收 件 日 期：  112 年 8 月 14 日

試 驗 日 期：  112 年 8 月 16 日

報告發行日期： 112 年 08 月 16 日

試 驗 方 法：  JIS

報  告  簽  署  人

備       註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)。

2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製。

3.下述報告內容標示#處由顧客提供。

4.本實驗室人員均已簽訂保密協定，於測試活動中所獲得之資訊，除法律規定或取得貴公司同意外，均予以保密。

5.本實驗室僅提供依據上述規範進行試驗，不做任何符合性判定。

試 驗 結 果：

- 樣品說明：

| 測試編號 | 樣品測量距離 | 樣品寬度尺寸 | 樣品厚度尺寸 | 引張強度(Kgf/cm2 ) | 斷裂時伸長率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| 平均值 | 25 | 6 | 2.067 | 128.97 | 502.052 |
| 中位數 | 25 | 6 | 2.070 | 130.60 | 509.019 |

測試樣品照片:

TS20230814

備註：

試片狀態調節 : 27 ± 1 ℃ ，相對濕度 :  65 % ，3小時以上。

實驗室條件 : 27 ± 1 ℃ ，相對濕度 :  65 %

- 拉伸試驗

1.1試片製作方式 : 裁切成型

1.2測試速度 :

1.3試片型態 :