| 文件名稱： | 載運輪椅使用者車輛銲接規範 |
| --- | --- |
| 制訂部門： | 廠務單位 |

文 件 制 修 訂 紀 錄

| NO | 發行日期 | 制修訂內容 | 修訂頁次 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018/2/1 | 初版 | ----- | 01 |
|  | 2020/02/15 | 增加1.2.3, 1.4.2(2) | pp01 | 02 |

| 發 行 | 核 准 | 審 查 | 制 訂 |
| --- | --- | --- | --- |

- 通則

  - 本章概要

說明適用於一般銲接工作之材料、施工及檢驗等相關規定。

  - 適用產品：

    - 載運輪椅使用車輛(活動式坡道)–STAREX

    - 沐浴車–ZINGER, DELICA

    - 載運輪椅使用車輛(活動式坡道)–TOYOTA

  - 工作範圍

本規範接受的任何方法生產的銲接裝配件和結構的製作和安裝，必須遵守本章所有適用條款。

  - 相關準則

    - 中華民國國家標準（CNS）

(1)	CNS 13021鋼結構銲道目視檢測法

    - 日本材料試驗協會（JIS）

(1)	JIS SUS304 304不鏽鋼

(2)	JIS SS41軋鋼

    - 美國銲接工程協會（AWS）

(1)	AWS ER70S-6 實心銲線

(2)	AWS D1.1 鋼結構銲接規範

  - 現場環境

氣溫在0℃以下時不得銲接。雨天或濕度過大時不得銲接，即使在屋內亦應先確認銲接部位之表面及裡面無殘存水份時，才可實施銲接工作。銲接時須有適當之防護設施，如銲道表面風速超過8km/hr時，除非有妥善之防護設施經認可，否則不得銲接。

- 產品

  - 銲接材料與施工概述

    - 銲條(線)或銲線-銲藥組合的証書

當研發要求時，承包商或製造商必須提供証書，以証實銲條(線)或銲線-銲藥組合符合類別要求。

    - 類別的適配性

銲條(線)類別和直徑、電弧張度、電壓以及電流必須適合於材料厚度、開槽類型、銲接位置和伴隨作業所出現的其他情況。銲接電流值必須在銲條(線)製造商推薦的範圍之內。

    - 保護氣體

用作保護的氣體或混合氣體必須符合AWS A.32銲接保護氣體規範 要求。如工程師要求，承包商或製造商必須提供氣體製造商的証明書，以証實該氣體或混合氣體符合AWS A5.32 對露點的要求。如氣體在銲接現場混合，則必須使用合適的儀器使氣體按比例混合均勻。各種氣體在混合氣體中的比率必須符合WPS的要求。

    - 貯 存

從原包裝中取出的銲接耗材必須保護和貯存，以便銲接性能不受影響。

    - 狀 態

銲條(線)必須保持乾燥並處於適合待用狀態。

  - 銲接材料與施工總表

所有銲接施工及材料,皆須依照設計圖面施作，如表所示。

    - 載運輪椅使用車輛(活動式坡道)–STAREX

| 組件 | 後橫樑 | 內斜坡板 | 後橫樑對接車體 |  |  | 內斜坡板對接車體 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分件 | 後橫樑本體 | 橫直樑補強 |  | 內斜坡板本體 | 後橫樑與車體銲接 | 內斜坡板與車體銲接/補強 |
| 銲接方法 | CO2銲接 | 氬銲 |  | 氬銲 | CO2銲接 | CO2銲接 |
| 母材材料 | SS41低碳鋼(鐵) | SUS304 不鏽鋼 |  | SUS304 不鏽鋼 | SS41低碳鋼(鐵) | SUS304 不鏽鋼 |
| 抗拉強度 | 402N/mm2 | 520N/mm2 |  | 520N/mm2 | 402 N/mm2 | 520N/mm2 |
| 降伏強度 | 245 N/mm2 | 205N/mm2 |  | 205N/mm2 | 245N/mm2 | 205N/mm2 |
| 伸長率 |  | 40%/min |  | 40%/min |  | 40%/min |
| 硬度 |  | Max.90 (HRB) |  | Max.90 (HRB) |  | Max.90 (HRB) |
| 母材厚度（mm） | 5 | 2 |  | 1.5 | 5 | 2 |
| 氣體工作壓力(kg/cm2) | 150 | 150 |  | 150 | 5 | 5 |
| 喉深(mm) | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |
| 填料材種類 | AWS ER70S-6 | KTS-308L |  | KTS-308L | AWS ER70S-6 | AWS ER70S-6 |
| 填料材尺度 | 1.6 | 2 |  | 2 | 1.6 | 1.6 |
| 遮護氣體 | CO2 | 氬氣 |  | 氬氣 | CO2 | CO2 |
| 銲接電流種類/極性 | 直流/負極 | 直流/負極 |  | 直流/負極 | 直流/負極 | 直流/負極 |
| 銲接姿勢 | 平銲 | 平銲 |  | 平銲 | 立銲 | 仰銲 |
| 檢驗方式 | 檢驗方式採目視檢測法，檢驗結果「所有銲接步驟皆符合銲接規範」。 1:銲接完成後，塗裝前，銲道及其鄰近母材至少25mm範圍內應以鋼刷、鑿子、手提砂輪、清潔劑等適當工具會方法清除會影響檢測的銲渣、銲濺物、油汙及鏽皮等雜物至可以實施目視檢測。 2: 銲接完成後冷至室溫即可實施目視檢測，但需經淬火及回火鋼種者，則應待銲接完成適當時間後，方可實施目視檢測 3:銲道不得有裂縫或搭疊。 4:銲道金屬層間及銲道與母材必須完全熔合。 |  |  |  |  |  |

    - 沐浴車–ZINGER, DELICA

| 車型 | DELICA/ZINGER |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 組件 | 熱水器支架 | 進出水口支架 | 水箱 |
| 銲接方法 | 氬銲 | 氬銲 | 氬銲 |
| 母材材料 | SUS304不鏽鋼 | SUS304不鏽鋼 | SUS304不鏽鋼 |
| 抗拉強度 | 520N/mm2 | 520N/mm2 | 520N/mm2 |
| 降伏強度 | 205N/mm2 | 205N/mm2 | 205N/mm2 |
| 伸長率 | 40%/min | 40%/min | 40%/min |
| 硬度 | Max.90 (HRB) | Max.90 (HRB) | Max.90 (HRB) |
| 母材厚度（mm） | 5 | 3 | 3 |
| 氣體工作壓力(kg/cm2) | 150 | 150 | 150 |
| 喉深(mm) | 3 | 3 | 3 |
| 填料材種類 | KTS-308L | KTS-308L | KTS-308L |
| 填料材尺度 | 1.6 | 1.6 | 2 |
| 遮護氣體 | 氬氣 | 氬氣 | 氬氣 |
| 銲接電流種類/極性 | 直流/負極 | 直流/負極 | 直流/負極 |
| 銲接姿勢 | 平銲 | 平銲 | 平銲 |
| 檢驗方式 | 檢驗方式採目視檢測法，檢驗結果「所有銲接步驟皆符合銲接規範」。 1:銲接完成後，塗裝前，銲道及其鄰近母材至少25mm範圍內應以鋼刷、鑿子、手提砂輪、清潔劑等適當工具會方法清除會影響檢測的銲渣、銲濺物、油汙及鏽皮等雜物至可以實施目視檢測。 2: 銲接完成後冷至室溫即可實施目視檢測，但需經淬火及回火鋼種者，則應待銲接完成適當時間後，方可實施目視檢測 3:銲道不得有裂縫或搭疊。 4:銲道金屬層間及銲道與母材必須完全熔合。 |  |  |

    - 載運輪椅使用車輛(活動式坡道)–TOYOTA

| 組件 | 後橫樑 | 內斜坡板 | 後橫樑對接車體 |  | 內斜坡板對接車體 | 73座椅基座連對接車體 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分件 | 後橫樑本體 | 橫直樑補強 | 內斜坡板本體 | 後橫樑與車體銲接 | 內斜坡板與車體銲接/補強 | 73座椅基座與車體銲接/補強 |
| 銲接方法 | CO2銲接 | 氬銲 | 氬銲 | CO2銲接 | CO2銲接 | 氬銲 |
| 母材材料 | SS41低碳鋼(鐵) | SUS304 不鏽鋼 | SUS304 不鏽鋼 | SS41低碳鋼(鐵) | SUS304 不鏽鋼 | SUS304 不鏽鋼 |
| 抗拉強度 | 402N/mm2 | 520N/mm2 | 520N/mm2 | 402 N/mm2 | 520N/mm2 | 520N/mm2 |
| 降伏強度 | 245 N/mm2 | 205N/mm2 | 205N/mm2 | 245N/mm2 | 205N/mm2 | 205N/mm2 |
| 伸長率 |  | 40%/min | 40%/min |  | 40%/min | 40%/min |
| 硬度 |  | Max.90 (HRB) | Max.90 (HRB) |  | Max.90 (HRB) | Max.90 (HRB) |
| 母材厚度（mm） | 5 | 2 | 1.5 | 5 | 2 | 1.5 |
| 氣體工作壓力(kg/cm2) | 150 | 150 | 150 | 5 | 5 | 150 |
| 喉深(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 填料材種類 | AWS ER70S-6 | KTS-308L | KTS-308L | AWS ER70S-6 | AWS ER70S-6 | KTS-308L |
| 填料材尺度 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 |
| 遮護氣體 | CO2 | 氬氣 | 氬氣 | CO2 | CO2 | 氬氣 |
| 銲接電流種類/極性 | 直流/負極 | 直流/負極 | 直流/負極 | 直流/負極 | 直流/負極 | 直流/負極 |
| 銲接姿勢 | 平銲 | 平銲 | 平銲 | 立銲 | 仰銲 | 平銲 |
| 檢驗方式 | 檢驗方式採目視檢測法，檢驗結果「所有銲接步驟皆符合銲接規範」。 1:銲接完成後，塗裝前，銲道及其鄰近母材至少25mm範圍內應以鋼刷、鑿子、手提砂輪、清潔劑等適當工具會方法清除會影響檢測的銲渣、銲濺物、油汙及鏽皮等雜物至可以實施目視檢測。 2: 銲接完成後冷至室溫即可實施目視檢測，但需經淬火及回火鋼種者，則應待銲接完成適當時間後，方可實施目視檢測 3:銲道不得有裂縫或搭疊。 4:銲道金屬層間及銲道與母材必須完全熔合。 |  |  |  |  |  |

  - 材料

    - 材料圖面說明

除契約圖說另有規定外，所有鋼料不可用短料銲接。

除契約圖說另有規定外，鋼管採用直線縫為原則。

除契約圖說另有規定外，銲接材料應依所使用之鋼料及不同之銲接方式，由承包商自選符合下表所定標準之產品，並提出材料試驗報告，經認可後始得使用。厚度超過25mm之Grade 36級鋼板及任何厚度之Grade 50級以上之鋼板，應使用低氫系銲條。

    - SMAW銲條

SMAW銲條必須符合最新版AWSA5.1/5.1M 碳鋼用覆被銲條電弧銲規範或AWSA5.5/5.5M 低合金鋼用覆被銲條電弧銲規範 的要求。

    - 母材的準備

- 概 述

母材必足夠清潔以允許進行符合本規範質量要求的銲道的製作。

- 軋製引起的缺陷

嚴禁在母材表面含有下述情況時施銲: 毛剌、撕裂、裂紋、殘渣或其他母材規範所定義的缺陷。

- 氧化皮與鐵銹

必須清除待銲表面和臨近銲道表面的疏到的切割表面不連續的允許限度和修補必須遵守，不連接長度鬆氧化皮,厚氧化皮和厚的銹層，可以在手工鋼刷用力清除不掉的軋製氧化皮和銹的表面進行銲接, 但要符合本規範的適用品質要求，例外的情況是：周期載荷結構大梁中連續翼緣板和腹板銲道的待銲處的表面，必須清除所有軋製氧化皮。

- 外來材料

  - 必須對待銲表面和臨近銲道表面進行清潔，以除去過多的下述材料:

    - 水

    - 油

    - 油脂

    - 其他碳氫類材料

  - 如果本規範的品質要求得滿足，則允許在含有殘餘量外來材料的表面上進行銲接.

  - 如果本規範的品質要求得滿足，除了5.14.4.1所禁止的那些材料外，允許在有防護塗層或防飛濺化合物的表面施銲。

  - 軋製引起的不連續 肉眼觀察到的切割表面不連續的允許限度和修補必須遵守表.4規定，表中不連續長度是材料切割表面上的目測弓的長度，而深度則為不連續從切割表面延伸到材料內部的距離，所有接修補必須按本規範進行，清除不連續可以從母材的任一表面進行。合計的銲接長度嚴禁超過表面修補的鋼板長度的20%。

    - 修補

在修補和確定切割表面上肉眼視察到的軋製引起的不連續的限度時，被清除的金屬量必須為清除不連續所必要的最低量。然而，如果需要銲接修補，則須清除足夠的母材以保証銲接操作的可達性。切割面可與軋製方向成任何角度。所有不連續的銲接修補必須做到:

- 對修補區域進行適當準備

- 用獲得批准的低氧方法銲接，並符合本規範的適用條款

- 打磨己完成的修補銲道，使它光滑並與鄰近的母材表面平齊且精細修整

    - 銲道穿越孔，梁的開槽口和連接材料

銲道穿越孔，梁的開槽口和連接材料中的切割表面必須沒有缺口。梁的開槽口和在連接材料中的切割表面必須沒有尖銳的內凹。銲道穿越孔必須這到光滑過渡，相鄰西表面之間切割不應超過切點，而且必須符合圖面要求。

- 銲道穿越孔尺寸

所有銲道穿越孔必須有足夠長度，從製備銲接接頭內表面梭邊起長度不小於被開孔材料厚度1.5倍。銲道穿越孔最小高度必須為開穿越孔材料的厚度(tw)，但不得小於 3/4in.[20mm]，也無需超過2in.[50mm]。穿越孔必須提供採用背墊時的細節，以保証銲接操作有足夠空間。

- 銲接材料種類

| 使 用 之 鋼 料 |  |  | 銲 接 材 料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材 料 規 格 | 最小降伏 強度（N/mm2） | 拉力強度 （N/mm2） | 銲條 | 最小降伏 強度（N/mm2） | 拉力強度 （N/mm2） |
| JIS SUS304 304不鏽鋼 | 205 | 520 | AWS ER70S-6 | 430 | 520 |
| JIS SS41軋鋼 | 245 | 402 | KTS-308L | 400 | 580 |

- 施工

  - 施工方法

    - 銲接施工之標準及應注意事項

- 銲接工作之方法及步驟應符合AWS D1.1之規定。

- 構材組立時，應儘量使用工作架及輔助夾具，使能以適當姿勢從事組立前之臨時固定銲接工作。

- 將臨時固定銲接利用為正式銲接，應限於無缺陷者，並以儘量少用為原則。所使用之銲條及銲接姿勢，應與正式電銲時相同。所有臨時固定銲接，應於構材組立完成前，將銲渣刮除潔淨。

- 電銲作業應依適當之電流、電壓及電銲速度施銲，期使銲料完全熔透而不發生缺陷。

- 不良、瑕庛之安全設備應予修補或廢棄，以確保作業人員安全。

- 使用之電纜線應設置防止漏電斷路器，以防感電災害之發生。

- 銲接不得使表面處理變色或扭曲。清除表面處理上之銲接殘渣及銲接之氧化物。熱處理銲接僅使用於須解除應力處。五金固定板應於現場銲接，但另有指示者除外。

- 使用能減少變形並增加金屬製品底座強度及抗蝕性之材料與方法。

- 銲接時必須設置防護設施，才能從事銲接工作，以防作業中之火花或噴渣引起火災。

- 電銲作業區內，禁止人員通行與進入，以防作業中之熱燙熔液流落傷及人員。

- 作業人員務必配戴防護眼鏡、電工用安全帽、絕緣防護具及防護衣，以防感電或眼睛受電銲強光所傷或被電銲作業中飛濺之高溫金屬碎屑灼傷;防護器具須確實檢查有否損傷，並加以保養。

- 不得以濕手或濕操作棒操作開關。

- 電銲機應設接地線，二次側並應加裝防電擊裝置，以防因電銲機具漏電，電銲工感電。

- 電纜線須確實檢查有否損傷破毀之現象，若有則需即時修補或更換之。

- 電銲器具設備須存放于室內安全之處，避免受風吹雨淋而損傷。

- 銲道尺寸和長度嚴禁小於設計要求和詳圖規定，嚴禁改變銲道位置。

  - 外觀檢查

    - 銲接裂痕之檢查

銲道內及其邊緣不得有任何裂痕。

    - 銲道表面之檢查

角銲之腳長及銲喉深度，不得小於契約圖說所示之尺度。惟每一銲接線中，除兩端各50mm部分以外，銲接長度之10%範圍內腳長及銲喉之許可差為﹣1.0mm。

    - 銲邊之檢查

銲邊燒損(Under Cut)之深度不得超過下列標準：

主要構材上與應力方向垂直之銲道止端部    許可差0.3mm

主要構材上與應力方向平行之銲道止端部    許可差0.5mm

次要構材之銲道止端部                    許可差0.8mm

    - 重疊銲接之檢查

- 所有銲道均不得有重疊銲接之情形存在。

- 所有銲道皆須進行目視檢查，必要時得要求廠商進行其他非破壞性檢驗。

    - 銲接缺陷之整修

除契約圖說另有規定外，銲接缺陷之整修應依下表辦理：

| 缺 陷 情 形 | 整 修 辦 法 |
| --- | --- |
| 鋼料表面有明顯傷痕 （深度＞1mm） | 銲接補強後，用砂輪機磨平，銲道長度應大於4cm。 |
| 鋼料表面有不明顯傷痕（深度≦1mm） | 用鋼鑿或掘槽熔切器將不良部分挖除後，銲接補強，並用砂輪機磨平。 |
| 鋼材端面之層狀裂痕 | 用掘槽熔切器將不良部分挖除約板厚1/4後銲接修補，並用砂輪機磨平。 |
| 弧擊(Arc-Strike) | 鋼料表面產生凹痕時（深度＞4mm），應銲接補強並用砂輪機磨平。如僅稍有痕跡時（深度≦4mm），用砂輪機磨平即可。銲道長度應大於4cm。 |
| 銲道表面凹痕 | 用掘槽熔切器將不良部分挖除後重銲，銲道長度應大於4cm。 |
| 重疊銲接 | 用砂輪機磨平。 |
| 銲道表面之凹凸 | 用砂輪機磨平。 |
| 銲邊燒損 | 銲接補強後磨平，銲道長度應大於4cm。 |

  - 內部檢驗

主要構件且於工地銲接之銲道應依下列規定進行檢驗：

CNS 13021鋼結構銲道目視檢測法

- 檢驗事項

檢查處之距離應盡量平均，並應特別注意轉角處、斷面變化處、節點及較易產生銲接缺陷處。

- 不合格品處理

檢查結果若不合格則應加倍取樣重檢，如再發現有不合格者，應對所有接頭全部檢驗。不合格之銲道應一律剷除重銲，並再進行檢測。

  - 銲接人員資格

- 銲接施工與銲道檢測經驗3年以上

- 丙級一般手工電銲技術士